## Slide 1: ЛЕКЦІЯ №2 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ГАРЯЧОГО ОБ’ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ

## Slide 2
2.1. Штампування на молотах
Процес штампування на молотах полягає в заповненні деформованим металом порожнин штампів. Порожнини, в яких метал, що знаходиться в пластичному стані, піддається деформації, називаються рівчаками. Рівчак, що представляє собою точний відбиток виготовляється поковки, називається кінцевим рівчаком штампа. Решта рівчаків штампа є допоміжними або заготівельними, які служать для зміни розмірів вихідної заготовки для надання їй оптимальної форми, яка буде сприяти бездефектної її деформації. Кінцевий рівчак як і інші рівчаки, розташовуються зазвичай в двох частинах молотового штампа: у нижній і верхній частини штампа , рис. 2.1. Нижня частина штампа закріплюється через штампотримач в нерухомій частині молота – шаботі, а верхня частина штампа кріпиться в зворотно-поступально рухливій бабі молота.

## Slide 3
Рис. 2.1 – Схема кріплення верхньої і нижньої частини штампу в молоті
Класифікація поковок, що штампуються на молотах, приведена в табл.. 2.1.

## Slide 4
Вихідною інформацією для розроблення креслення поковки є креслення деталі із зазначеними на ньому розмірами, граничними відхиленнями розмірів, шорсткістю поверхонь, маркою матеріалу і установочними базами.
В припусках для подальшої обробки повинні бути враховані: вм'ятини від окалини. Шар зневуглецьованого металу, спотворення форми поверхні і інші можливі дефекти.
В допусках враховують недоштампування по висоті, коливання розмірів рівчака штампа в результаті зносу, зсув половин штампа, викривлення і ряд інших чинників.
Припуски і допуски на сталеві поковки призначають по ГОСТ 7505-89.
Призначення допусків на розміри поковок, що штампуються в закритих рівчаках осадженням в торець, має ряд особливостей і виконується в наступній послідовності:
- вибирають за ГОСТ 7505-89 допуски на розміри;
- визначають об’єм поковки за максимальними горизонтальним і мінімальним вертикальним її розмірами;
- за об’ємом поковки і з урахуванням угару металу визначають мінімальну довжину заготовки з прокату з урахуванням нижнього відхилення розміру поперечного перерізу;
- встановивши допуск на довжину заготовки, розраховують її максимальний об'єм; в розрахунках довжину і розміри заготовки беруть з позитивними відхиленнями;

## Slide 5
- знаходять різницю об’ємів заготовки (мінімального і максимального);
- діленням цієї різниці на площу проекції поковки на площину рознімання, отримують значення відхилень розмірів поковки, від номінальних по висоті, тобто верхні відхилення розмірів, а нижнє відхилення при цьому залишається таким, яким воно передбачено в ГОСТі.
При конструюванні поковок передбачають зовнішні радіуси заокруглень R (рис. 2.2) для запобігання концентрації напружень, розгарних тріщин в кутках гравюри рівчака штампа, зниження зусиль, необхідних для заповнення кутів і забезпечення плавної зміни напрямку волокон. Найменші значення R залежать від маси поковки і глибини порожнини рівчака.
Напуски (внутрішні радіуси закруглень, напуски на отвори проточки, штампувальні ухили).
Радіуси закруглення внутрішніх кутів поковки r (див. рис. 2.1) впливають на умови течії металу, стійкість штампа і якість поковок.
R і r – зовнішні і внутрішні радіуси відповідно;
і
– зовнішні і внутрішні штампувальні відхилення відповідно;
– діаметр поковки;
– висота поковки;
і
– глибина відповідно нижньої і верхньої намітки під отвір
Рисунок 2.2 – Креслення поковки

## Slide 6
Внутрішні радіуси повинні бути в 3 – 4 рази більше зовнішніх радіусів, в іншому випадку можливе утворення затисків чи перерізів волокон. Величину зовнішніх радіусів закруглень вибирають за ГОСТ 7505-89 в залежності від орієнтовної маси поковки і глибини рівчака штампа.
Для глибоких наміток внутрішній радіус
У цих формулах
– діаметр поковки, мм.
Значення радіусів закруглень рекомендується обирати з ряду: 0.8; 1; 1.5; 2; 2.5; 3. 4. 5. 6. 8. 10. 125; 20; 25; 30 і прагнути до їх уніфікації (для однієї поковки), так як це суттєво знижує трудомісткість виготовлення штампа і ріжучого інструменту.
Штампувальні ухили полегшують видалення поковки із рівчака. Ухили α (див. рис. 2.24) призначають на зовнішні поверхні поковки, які при охолодженні відходять від стінок рівчака; ухили β призначають на поверхні, що охоплюють виступаючі частини рівчака. Максимально допустимі штампувальні ухили відповідно до ГОСТ 7505-89 становлять: для зовнішніх поверхонь – 7º і для внутрішніх – 10º. З метою уніфікації ріжучого і вимірювального інструмента значення ухилів рекомендується вибирати з ряду: 1. 3. 5. 7. 10. 12 і 15.

## Slide 7
Проектування заглиблень і отворів. Практично можливе отримання наміток отворів (див. рис. 2.2) з діаметром основи
= 24 + 0.0625
,
де
– діаметр поковки, мм.
а – поковка, що спроектована без ухилів; б – поковка, із природними ухилами, що підлягає послідовній правці
Рис. 2.3 – Поковка, що штампується без ухилів із послідовним виправленням

## Slide 8
Рекомендації по розрахунку вихідної заготовки і переходів штампування поковок різних конфігурацій
При виборі рівчаків молотових штампів рекомендується попередньо вивчити, як штампують поковки із розподілом металу, аналогічним до даної поковки і такої ж ваги і тільки після цього приступити до вибору рівчаків. Далі необхідно намітити розподіл всіх рівчаків в одному штампі. Якщо всі заготівельні и штампувальні рівчаки не розміщуються в одному штампі, то рекомендується штампувати в двох штампах, що встановлені на рядом стоячих молотах. Бажано здійснювати такий процес при одному нагріванні заготовки і з дотриманням засобів механізації для швидкої передачі заготовки із молота на молот.
Штампування на двох молотах здійснюють також в тому випадку, якщо поковка має складну форму. Тому зсув половини штампу повинен бути мінімальним, а розташування штампувальних рівчаків в двох окремих штампах – центральне.
Поковки 1 групи. 1-а підгрупа. Форма поковки визначає вибір того чи іншого рівчака або комбінації рівчаків. При виборі рівчаків використовують так звану розрахункову заготовку, епюри перетинів розрахункової заготовки і коефіцієнти підкочування.
Побудова розрахункової заготовки і епюри перетинів. Розрахунковою називають умовну заготовку із круглими поперечними перетинами, площі яких дорівнюють сумарній площі відповідних перетинів поковки і облою (рис. 2.4):

## Slide 9
де
– площа поперечного перетину розрахункової заготовки в довільному місці;
– площа поперечного перерізу поковки в довільному місці, що розрахована за нормальними розмірами із додаванням до
вертикальних розмірів половини додатного відхилення;
– площа перетину облою;
– площа перетину облойної канавки, яка встановлюється за табл. 2.1.
Діаметр розрахункової заготовки в будь якому перетині встановлюють із рівняння:
;
.
Розрахувавши ряд значень
для характерних поперечних перетинів поковки, відкладають відрізки отриманих діаметрів по лініям площин цих перетинів,
розподілив їх симетрично по відношенню до вісі і з’єднав послідовно по ділянках прямими лініями характерні точки, отримують
кресленик розрахункової заготовки або епюри приведених діаметрів.
Рис. 2.4 – Елементарна розрахункова заготовка і епюра
її перетинів (по А.В. Ребельскому)

## Slide 10
Зображення розрахункової заготовки рекомендується виконувати в масштабі 1:1. Якщо по ординатам відкласти в масштабі М величини площ характерних перетинів
в вигляді відрізків, рівних:
,
то, з’єднавши кінці цих відрізків, отримаємо епюру поперечних перетинів розрахункової заготовки. Площі окремих її елементів, помножені на прийнятий масштаб М, являють собою об’єми відповідних елементів розрахункової заготовки:
,
де
– об’єм любого х-го елементу розрахункової заготовки;
– площа відповідного елементу епюри перетинів.
Об’єм всієї розрахункової заготовки дорівнює:
Середньою розрахунковою заготовкою називають циліндр діаметром
, довжиною, яка дорівнює довжині поковки (
), і об’ємом
, який дорівнює сумі об’ємів поковки
і облою
:
Різність об’ємів середньої заготовки в межах стрижня і стрижня називають надлишковим об’ємом:
де
встановлюють як об’єм тіла обертання.
Значення
іноді зручніше встановлювати через надлишкову площу
стрижня епюри:
.
Якщо головка поковки із отвором або порожниною має на епюрі розрахункової заготовки різку форму, то таку епюру необхідно привести до плавної форми, зберігаючи об’єм незмінним.

## Slide 11
2.2. Штампування на КГШП
Поковки, що штампуються на кривошипних гарячештампувальних пресах (КГШП), розділяють:
в залежності від характеру формоутворення і течії металу при формозміні – на два класи: клас поковок, що одержують з перевагою процесу осадження, і клас поковок, що одержують з перевагою процесу видавлювання;
в залежності від конфігурації та складності виготовлення – на п'ять основних груп (рис. 2.5). Методи виготовлення враховують при виділенні підгруп поковок.
Група | Підгрупа |  | 
 | 1 | 2 | 3
I |  |  | 
II |  |  | 
III |  |  | 
IV |  |  | 
V |  |  | 
Рисунок 2.5 – Класифікація поковок що штампуються на КГШП

## Slide 12
I група – вісесиметричні поковки, виготовлені осадженням в торець або осадженням з одночасним видавлюванням, тобто поковки круглі в плані або близькі до цієї форми, в тому числі квадратні і близькі до круглих і квадратних в плані, а також поковки з відростками. Поковки 1-ї підгрупи штампують за один перехід, 2-ї і 3-ї підгруп – відповідно за два і три переходи із застосуванням площадки для осадження або заготівельно-підготовчого рівчака. Штампування здійснюють у відкритих і закритих штампах.
II група – поковки подовженої форми з невеликою різницею в площах поперечних перерізів. Штампування здійснюється, як правило, без попередньої підготовки заготовок. Поковки 1-ї підгрупи штампують за один перехід, 2-ї підгрупи – за два. В поковках третьої підгрупи незначну різницю поперечних перерізів отримують при спарюванні поковок; підготовка заготовок, як правило, не потрібна або ж досить перетискного рівчака; штампування здійснюють за три переходи.
III група – поковки подовженої форми зі значною різницею в площах поперечних перерізів. Для виготовлення цих поковок необхідні заготовки, попередньо оброблені висадженням на ГКМ або видавлюванням (1-а підгрупа), згинання на ковальських вальцях або вальцях поперечно-клинової прокатки або на іншому аналогічному обладнанні (2-а підгрупа) і комбінованими процесами (3-а підгрупа). Метал для відростків поковки може бути набраний при місцевому видавлюванні в попередньо-заготівельному рівчаку. При штампуванні поковок з розвилками в попередньому рівчаку застосовують розсікачі.

## Slide 13
IV група – поковки із зігнутою віссю. При виготовленні поковок 1-ї підгрупи застосовують штампи з замком; 2-ї підгрупи – згинальні рівчаки, 3-ї підгрупи – штампи з замком і згинальними рівчаками. При штампуванні особливо складних поковок із зігнутою віссю заготовки часто отримують на окремому устаткуванні, а в штампах крім згинальних застосовують всі види рівчаків, у тому числі при необхідності застосовують і розсікачі.
V група – поковки, виготовлені видавлюванням. У поковок типу стрижня з стовщенням (1-а підгрупа) стрижневі елементи утворюються видавлюванням металу в напрямку осі поковки (прямим видавлюванням), а окремі виступи – зворотним видавлюванням (закритою прошивкою). У поковок зі стовщеннями або відростками (2-а підгрупа) видавлювання металу відбувається в напрямках, перпендикулярних до осі поковки, причому видавлювання може бути і комбінованим, тобто разом з поперечним видавлюванням виконують пряме. У поковок з глухою або наскрізною порожниною (3-а підгрупа) порожнисті елементи утворюються видавлюванням металу в замкнуту кільцеву порожнину (заготовки можуть бути суцільними, з отворами і з труб); при виготовленні поковок з порожнинами або виступами з двох сторін застосовують рознімні матриці і двосторонній рух пуансонів.
При штампуванні на КГШП отримують поковки, більш близькі за формою до готової деталі, більш точні за розмірами, ніж при штампуванні на молотах (рис. 2.6), а також поковки подовженої форми (штампування осадженням в торець; рис. 2.7), причому лінія розніму може бути прийнята більш простою. Це призводить до спрощення конструкцій основного і обрізного штампів. Наявність виштовхувачів дозволяє штампувати в напрямку, паралельному осі повзуна, в результаті чого спрощується конструкція поковки, знижується її маса і зменшується задирок, що, в свою чергу, веде до підвищення коефіцієнта використання металу.

## Slide 14
Вибір облойної канавки, розрахунок вихідної заготовки і переходів штампування
Штампування осадженням в відкритих штампах
Об'єм заготовки розраховується за формулою
Vзг = Vп + Vо + Vуг
де Vп – об’єм поковки; Vуг – втрати на угар; при нагріванні в полум'яних печах з окислювальним нагріванням становлять 2% від маси (об’єму) поковки; для без окислювального нагрівання при утворенні окалини на шляху від нагрівача до пресу втрати на угар можуть бути прийняті рівними 0.7-0.8%; Vо – об’єм облою. Об’єм облою при штампуванні на КГШП:
Vо = Vмост + Vмаг = p (b h3+ h2 B)
Значення h3 і b визначаються за табл. 2.2; h2 = 2 h3. Для поковки масою до 0.5 кг приймають В = 10 мм, масою до 2 кг В = 15 мм, при масі більше 2 кг В = 20 мм. Якщо поковки мають складну форму, а облой утворюється в попередньому штампувальному рівчаку значення В подвоюють.
У табл. 2.2 наведені розміри облойних канавок (рис. 2.6), а також значення радіусів закруглень кромок фігури рівчака в залежності від глибини Н порожнини фігури.
На рис. 2.6 наведені чотири типи канавок. Тип I – основний (найбільш поширений). Магазин канавки повністю відкритий з одного боку. Так як нижня половина штампа прогрівається швидше верхньої, то для збільшення стійкості штампу місток (поріг канавки) розташовують у верхній частині штампа.

## Slide 15
Рис. 2.6 – Типи облойних канавок (розміри, мм)

## Slide 16
Тип II – магазин канавки напівзакритий. Такі канавки застосовують для зменшення механічної обробки, якщо кромка рівчака відокремлена від краю вставки.
Тип III – з двостороннім відкритим магазином. Використовують на ділянках рівчака з надмірним витисненням металу в облой.
Тип IV – канавка є гладким зазором. Застосовують у вставках, призначених для гарячого калібрування в тих випадках, коли об’єм облою невеликий.
Креслення епюри діаметрів і перерізів обов'язково, так як це дозволяє визначити, до якої підгрупі віднести поковку і виявити умови підготовки заготовки до штампування. Для спарених і багатоштучних поковок викреслюють загальну епюру для визначення профілю заготовки, яка підготовлюється на інших агрегатах.
Зусилля пресу, МН | ho |  | a |  | b | h | R
6.3 10 16 20 25 31.5-40 50-63 | 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 2.5-3.0 3.5-4.0 4.5-5.0 |  | 0.6-1.0 1.0-1.5 1.2-1.6 1.4-1.8 1.6-2.0 2.0-2.5 3.0-3.5 |  | 4-5 4-6 5-6 6 6 6-8 8-12 | 5 6 6 6-8 6-8 8 9-12 | 15 15 20 20 20 25 30
H | 1-3 | 3-8 | 8-20 | 20-30 | 30-60 | 60-80 | Св. 80
R | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5-4.0 | 5-6
Таблиця 2.2 – Розміри (мм) облойних канавок штампів КГШП

## Slide 17
В штампах КГШП застосовують рівчаки (і відповідно переходи): для осадження, перетискні, згинальні, штампувальні заготівельно-попередні, попередні і кінцеві, калібрувальні, правочні; в окремих випадках обрізні і прошивні, іноді підкочувальні.
Поковки I групи. Діаметр заготовки вибирають з урахуванням її зручного укладання в штампувальному рівчаку, забезпечення найкращих умов течії металу і відрізання
Заготовки осаджують на плоских рівчаках або в спеціальних формувальних рівчаках з метою забезпечення фіксації заготовки в штампувальному рівчаку. Якщо діаметр заготовки менше або дорівнює діаметру порожнини для формування, виконують осадження (рис. 2.7. а), якщо діаметр більше діаметра порожнини – осадження з видавлюванням (рис. 2.7. б).
Рекомендуються наступні штампувальні переходи:
штампування в одному кінцевому рівчаку для поковок простої форми з плавними переходами від перетину до перетину, невеликою різницею в діаметрах заготовки і поковки, без виступаючих ребер та бобишок (I-а підгрупа) при нагріванні заготовок з мінімальною окалиною;

## Slide 18
а – фасонування з осадженням; б – фасонування з видавлюванням
Рис. 2.7 – Схеми фасонування
осадження і кінцеве штампування – поковки нескладної форми при діаметрі заготовки значно менше, ніж діаметр поковки (2-а підгрупа);
попереднє і кінцеве штампування (рис. 2.8) – поковки складної форми при незначній різниці в діаметрах заготовки і поковки;
Рис. 2.8 – Штампування в попередньому і кінцевому рівчаках
осадження, попереднє і кінцеве штампування (рис. 2.9) – поковки складної форми при значній різниці в діаметрах
заготовки і поковки (3-я підгрупа);

## Slide 19
Рис. 2.9 – Штампування в трьох рівчаках
осадження, фасонування, попереднє і кінцеве штампування (рис. 2.10) – складні поковки, з глибокими порожнинами або високими виступами.
а) б)
а – штампування в чотири переходи; б – в три переходи
Рис. 2.10 – Багато перехідне штампування

## Slide 20
2.3. Штампування на ГКМ
Поковки, що виготовляються на ГКМ, в залежності від їх форми та технологічних особливостей штампування можна поділити на шість груп.
I група. Поковки типу стрижня із стовщенням.
Розміри поперечного перерізу вихідної заготовки зберігаються в стрижневій частини поковки незмінними.
Формозміна здійснюють висадженням. Крім кінцеого формувального рівчака використовують набірні, попередні
формувальні, обрізні і відрізні рівчаки, а також затискові, перетискні і підйомні елементи рівчаків.
1-а підгрупа. Поковки з одним круглим або складної форми стовщенням на кінці стрижня.
На вибір заготовки впливають діаметр d заготовки і довжина 1с стрижневою частини поковки: при
l.5d використовують пруткову заготовку; при
l.5d мірну заготовку.
Відрізку поковки від прутка здійснюють зсувом поковки при ході рухомої матриці. Якщо d > 20 мм, то відрізанню
заготовки передує її перетиск або обрізку проводять в два переходи: надрізання в першому рівчаку і кінцева відрізка у другому.
При штампуванні пруткової заготовки використовують передній упор; при штампуванні мірної заготовки задній упор.

## Slide 21
Позначення | Форма стовщення | Особливості штампування | Ескіз
А | Приблизно з постійною площею перетину або збільшується в напрямку від торця до стрижня | Краще розташування формувальний рівчак в пуансоні | 
Б | Площа поперечного перерізу збільшується в торцевій частині | Формувальні рівчаки розташовані в матрицях | 
В | Площа поперечного перерізу збільшується в середній частині | Краще розташування формувального рівчака: частково в матрицях, частково в пуансоні | 
Г | Торцевий фланець переходить у стрижня в уступ | Формувальний рівчак розташований частково або повністю в матрицях | 
2-а підгрупа. Поковки з двома стовщеннями,
розташованими на кінцях стрижня.
Рис. 2.11 – Ескіз типової поковки

## Slide 22
Технологічний процес залежить від об’єму стовщень, діаметра d заготовки, довжини стержня lс поковки і довжини матриць.
Третя підгрупа. Поковки з одним або декількома стовщеннями, розташованими вздовж стрижня.
Уточненню підлягає необхідність використання ковзних матриць, коли довжина ділянки l1 дозволяє розмістити його в пуансоні
Позначення | Особливість поковки | Особливість штампування | Ескіз
А | Стовщення розташовані на деякій відстані від торця стрижня | Висадження стовщення проводять в пуансоні або матрицях (кінцеву ділянку l1 розміщують в пуансоні). При ухили рівні . При наявності двох стовщень штампування здійснюють з поворотом заготовки на 180 ° | 
Б | Стовщення розташовані уздовж стрижня. Ділянки стержня виконані без ухилів | Використовують штампи з ковзними матрицями | 
Таблиця 2.4 – Типи поковок

## Slide 23
II група. Поковки типу кілець і втулок.
Розміри поперечного перерізу в порівнянні з вихідною заготовкою змінюються на всіх ділянках поковок.
Формозміна поковки здійснюється висадкою і прошивкою, а закінчується операцією пробивання. Найчастіше поковки штампують з пруткових заготовок з використанням переднього упору і відділенням поковки від прутка при пробиванні.
III група. Поковки з порожнинами (глухими отворами).
По конфігурації зовнішніх і внутрішніх поверхонь поковки цієї групи аналогічні поковка II групи. У технологічному відношенні вони відрізняються від попередньої групи відсутністю операції пробивання.
Формозміна здійснюють висадженням і прошивкою. Крім кінцевого формувального рівчака можуть бути використані набірні, попередні формувально – прошивні, відрізні і обрізні рівчаки з затисковими, перетискними і відрізними елементами.
1-а підгрупа. Поковки з односторонніми порожнинами.
Штампування проводять з переднім упором в основному від пруткової заготовки. Відділення поковки від прутка здійснюють в відрізному рівчаку з попередніми перетиском і подальшим зсувом при ході рухомої матриці. Рідше застосовують двох перехідне (і більше) відрізання в відрізних вставках штампувальних рівчаків зсувом прутка при ході рухомої матриці.

## Slide 24
Позначення | Особливість поковки | Особливість штампування | Ескіз
А | З неглибокою порожниною або без неї, з розмірами поперечних перерізів, що відрізняються від розміру d вихідного прутка | Операції формозміни та штампувальні рівчаки (елементи рівчаків) для поковок цього типу аналогічні операціями формозміни та штампувальним рівчакам (елементам рівчаків) для поковок I групи 1-ї підгрупи. Порожнини отримують прошиванням в поєднанні з висадженням, як і у поковках II групи 1-ї підгрупи | 
Б | Гладкі з глибокою порожниною | Особливості штампування аналогічні штампуванню поковок гладких циліндричних втулок (II-2-A). При великій довжині Н поковки раціонально вибирати вихідну заготовку на дві поковки і, застосовуючи поступове перетиск прутка, проводити штампування з поворотом. Завдяки перетисканню затискова частина рівчака має мінімальну довжину, рівну (1 .. 1.5) d. | 
Таблиця 2.5 – Типи поковок

## Slide 25
IV група. Порожні поковки, що штампуються з труб.
До цієї групи відносять поковки, розміри поперечних перерізів яких змінюються переважно на кінцевих ділянках труби. Стовщення в середній частині труби отримують так само, як у поковках I групи 3-ї підгрупи.
1-а підгрупа. Поковки зі стовщеною стінкою.
Стовщення стінки здійснюють висадженням з подальшим її стоншенням в тому випадку, якщо формозміна стовщення завершується роздачею
Позначення |  | Особливість поковки | Особливість штампування | Ескіз
А |  | Зі зменшеним внутрішнім діаметром труби | Форма стовщення зручна для набору металу, що здійснюється висадженням. При великій довжині частини l що висаджується в першому переході збільшують товщину стінки s до 0.75 s0 і в другому – до s0. Таке ведення процесу запобігає утворенню поздовжньої і торцевої задирок і сприяє кращому видаленню окалини | 
Б |  | Зі збільшеним зовнішнім діаметром труби | Форма стовщення менш зручна для набору металу висадженням в порівнянні з попередньою поковкою. За один перехід можна отримати стовщення з товщиною стінки . При і можна проводити стовщення стінки в два переходи. У першому переході здійснюють висадження зі зменшенням внутрішнього діаметра труби не більше ніж в 2 рази, у другому роздачу труби до первісного внутрішнього діаметра і необхідного зовнішнього. При і висадження проводять в три переходи з двома-трьома нагріваннями. У перших двох переходах висаджують метал труби із зменшенням її внутрішнього діаметра і в третьому переході проводять роздачу. При і висадження виконують в чотири переходи. У першому переході висаджують метал всередину труби зі зменшенням d на 25%, у другому одночасно всередину і назовні зі зменшенням d на 50%, у третьому переході висаджують метал із збільшенням зовнішнього діаметра. | 
Таблиця 2.6 – Типи поковок

## Slide 26
Висадження в конічну порожнину. Розрахунок розмірів набірних переходів.
Для першого набірного переходу (
=1)
Рис. 2.7 – Схема першого набірного переходу
Діаметр меншої основи
;
,
де
– номер набірного переходу
Діаметр більшої основи
;
.
Довжина конічного стовщення
,
де
– коефіцієнт запасу простору (табл. 3.16),
– об’єм частини прутка що висаджується.
Номер переходу | Вихідний діаметр, мм |  |  | 
 | < 20 | > 20 < 40 | > 40 < 60 | > 60 < 80
1 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.13
2 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.09
3 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08
4 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06
5 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.08
Таблиця 2.7 – Значення коефіцієнту
Для другого, третього …. і
-го переходів

## Slide 27
Рис. 2.8 – Схема
–го набірного переходу
;
;
.
Якщо
, то необхідний
-й набір.
Діаметр меншої основи
;
.
Діаметр більшої основи
;
.
Довжина конічного стовщення
,
де
– коефіцієнт запасу простору.
Якщо поковка має складну форму то розрахунок необхідно вести за розрахунковим конусом або розрахунковому циліндру.

## Slide 28: Дякубю за увагу!!!